Стандартные термодинамические свойства некоторых химических веществ

| № | Вещество | ΔH0f,298 | S0298 | Ср= а+bТ+с'/Т2 , Дж/моль К | Интервал температур |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кДж/моль | Дж/мольК | а | b∙103 | с' ∙10-5 |  |
| 1 | As2 (г) | 193.8 | 242.37 | 37.39 | - | -2.18 | 298-2000 |
| 2 | С12 (г) | 0 | 222.98 | 37.03 | 0.67 | -2.85 | 298-3000 |
| 3 | F2(r) | 0 | 202.67 | 34.56 | 2.51 | -3.51 | 298-2000 |
| 4 | GaAs (т) | -74.1 | 64.2 | 44.029 | 11.51 | с' 6208.63 | 298-1600 |
| 5 | Ga20 (г) | -95.253 | 284.435 | 55.989 | 1.49 | с',-661913 | 298-1600 |
| 6 | Ga203 (т) | -1089.1 | 84.98 | 112.88 | 15.44 | -21.00 | 298-2068 |
| 7 | Н2(г) | 0 | 130.52 | 27.28 | 3.26 | 0.50 | 298-3000 |
| 8 | НСl (г) | -92.31 | 186.79 | 26.53 | 4.60 | 1.09 | 298-2000 |
| 9 | HF(r) | -273.30 | 173.67 | 26.90 | 3.43 | 1.09 | 298-2500 |
| 10 | Н20 (г) | -241.81 | 188.72 | 30.00 | 10.71 | 0.33 | 298-2500 |
| 11 | 02(г) | 0 | 205.04 | 31.46 | 3.39 | -3.77 | 298-3000 |
| 12 | Si(T) | 0 | 18.83 | 22.82 | 3.86 | -3.54 | 298-1685 |
| 13 | SiCl2 (г) | -163.068 | 281.495 | 57.46 | 0.46 | -5.68063 | 298-1600 |
| 14 | SiCl4 (г) | -657.52 | 330.95 | 101.46 | 6.86 | -11.51 | 298-1000 |
| 15 | SiF4 (г) | -1614.94 | 282.38 | 91.46 | 13.26 | -19.66 | 298-1000 |
| 16 | SiH4 (г) | 34.73 | 204.56 | 46.26 | 36.76 | -12.77 | 298-1500 |
| 17 | SiHCl3 (г) | -500.41 | 313.46 | 98.99 | 4.18 | -30.63 |  |
| 18 | SiO2(кр) | -910.94 | 41.84 | 46.99 | 34.31 | -11.30 | 298-846 |