МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОНИКИ И МАТЕМАТИКИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Кафедра радиотехнических

устройств и систем

ОТЧЕТ:

«ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ТЕПЛООТВОДОВ НА ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ»

Подготовили студенты:       Томин В.

Смирнова М.

Зимин Д.

Кухтенкова Е.

Никульников Е.

Проверил: Грачев Н.Н._____________

Москва

2007

Цель работы

Исследование влияния конструктивных особенностей теплоотводов на эффективность охлаждения полупроводниковых приборов, ориентации теплоотвода в пространстве относительно охлаждающего потока воздуха и ее влияния на тепловой режим полупроводникового прибора.

Исследование сравнительных характеристик эффективности охлаждения ребристых и игольчато-штыревых конструкций теплоотводов.

Изучение методики экспериментального определения тепловых характеристик полупроводниковых приборов, установленных на теплоотводах.

Краткие теоретические сведения.

Применение метода электротепловой аналогии позволяет составить эквивалентную тепловую схему полупроводникового узла /полупроводникового прибора установленного на теплоотводе/ /рис.1/.

На рис.2 приведена тепловая характеристика полупроводникового узла поясняющая соотношение внутреннего и внешнего перепадов температур и эффективность теплоотвода, а на рис.3 показано распределение температуры в транзисторе с теплоотводом.

Полупроводниковый прибор характеризуется следующими тепловыми параметрами: температурой р-n перехода tp-n, тепловым сопротивлением переход-корпус RПК, тепловым сопротивлением переход-среда RПС, тепловой постоянной переход-корпус (ПК, теплоемкостью переход-корпус CПК.

Эти параметры определены конструкцией прибора и характеристиками материала, из которого он изготовлен.  Кроме перечисленных есть еще ряд тепловых параметров, которые не зависят непосредственно от конструкции или материала полупроводникового прибора, но определяют его тепловой режим работы. К таким параметрам можно отнести тепловое сопротивление корпус-среда RКС, теплоемкость корпус-среда СКС, температуру корпуса tК, температуру окружающей среды tОС. Эти параметры зависят от внешних условий,  способа  крепления прибора в блоке РЭА, конструкции применяемого теплоотвода, электрического режима работы полупроводникового прибора и других внешних факторов.

Описание лабораторной установки.

Функциональная схема установки представлена на рис.7. Установка состоит из блока питания и стенда с теплоотводами. Стенд с теплоотводами содержит преобразователь напряжение-частота для измерения температур корпусов полупроводниковых приборов. К стенду подключается частотомер Ч3-33, показания которого проградуированы в значениях температуры, °С. Блок питания представляет собой выпрямитель со стабилизированным напряжением 30В, с максимальным током нагрузки -5А.  Напряжение +30В подается на коллектор каждого из 8 транзисторов, установленных на различных теплоотводах, а также на резисторы R2...R13, необходимых для установления тока базы этих транзисторов. Стенд имеет две группы теплоотводов по 4 образца в каждой.  Первая группа VT1…VT4 содержит 4 теплоотвода, отличающихся конструктивными параметрами / различие в толщине основания теплоотводов, толщине ребра, штыря и шага их установки /.  Вторая группа VT5…VT8 содержит оптимальные по конструктивным параметрам теплоотводы / штыревой и ребристый имеющие одинаковый вес,  штыревой и ребристый имеющие одинаковый объем /. Стенд содержит амперметр, измеряющий коллекторный ток из каждого транзисторов VТ1..VТ8 и вольтметр, измеряющий падение напряжения на каждом транзисторе. Произведение тока и напряжения указывает на мощность рассеиваемую каждым транзистором. Диоды VD1…VD8 служат датчиками температуры и закреплены корпусах транзисторов. Измерение температуры производится для каждой группы теплоотводов отдельно. На блоке питания установлен тумблер "сеть" /задняя панель блока/. На передней панели расположена индикаторная лампочка включения блока питания, четыре потенциометра, с помощью которых устанавливают необходимую мощность рассеяния исследуемых полупроводниковых узлов, амперметр и вольтметр для измерения и установки рассеиваемой мощности,  переключатель группы транзисторов VТ1…VТ4/VT5…VТ8 и переключатель установки режимов на каждом транзисторе VТ1/VТ5; VТ2/VТ6; VТ3/VТ7; VТ4/VТ8. Теплоотводы на стенде могут совершать вращение, изменяя ориентацию в пространстве.

| Вертикальное положение теплоотводов |
| --- |
| Nустановки | t C. (температура)[С’] | I (сила тока)[А] | U (напряжение)[В] | W(мощность)[Вт] |
| 1 | 23 | 0.1 | 25 | 2.3 |
|  | 28 | 0.15 | 24 | 3.6 |
|  | 32 | 0.2 | 24 | 4.8 |
|  | 36 | 0.25 | 23 | 5.75 |
| 3 | 23 | 0.15 | 24 | 3.6 |
|  | 27 | 0.2 | 24 | 4.8 |
|  | 32 | 0.25 | 23 | 5.75 |
|  | 38 | 0.4 | 21.5 | 8.6 |
| 4 | 23 | 0.15 | 23 | 3.45 |
|  | 26 | 0.2 | 24 | 4.8 |
|  | 32 | 0.4 | 22 | 8.8 |
|  | 39 | 0.5 | 21 | 10.5 |
| 5 | 23 | 0.1 | 2 | 2.5 |
|  | 26 | 0.15 | 24 | 3.6 |
|  | 30 | 0.25 | 23 | 5.75 |
|  | 38 | 0.5 | 21 | 10.5 |
| 6 | 28 | 0.15 | 24 | 3.6 |
|  | 33 | 0.2 | 24 | 4.8 |
|  | 37 | 0.3 | 23 | 6.9 |
|  | 45 | 0.5 | 21 | 10.5 |
| 7 | 26 | 0.1 | 25 | 2.5 |
|  | 28 | 0.2 | 23.5 | 4.7 |
|  | 36 | 0.3 | 22.5 | 6.75 |
|  | 36 | 0.45 | 21 | 9.45 |
| 8 | 28 | 0.1 | 23 | 2.5 |
|  | 31 | 0.2 | 23.5 | 4.7 |
|  | 36 | 0.3 | 22.5 | 6.75 |
|  | 40 | 0.4 | 22 | 8.8 |

| Горизонтальное положение теплоотводов |
| --- |
| Nустановки | t C. (температура)[С’] | I (сила тока)[А] | U (напряжение)[В] | W(мощность)[Вт] |
| 1 | 26 | 0.1 | 24.5 | 2.45 |
|  | 30 | 0.15 | 24 | 3.6 |
|  | 35 | 0.25 | 23 | 5.75 |
| 3 | 31 | 0.15 | 24 | 3.6 |
|  | 33 | 0.25 | 23 | 5.75 |
|  | 36 | 0.35 | 22 | 7.7 |
|  | 40 | 0.45 | 21.5 | 9.68 |
|  | 44 | 0.55 | 20.5 | 11.28 |
| 4 | 29 | 0.15 | 24 | 3.6 |
|  | 33 | 0.3 | 23 | 6.9 |
|  | 38 | 0.45 | 21.5 | 9.68 |
|  | 41 | 0.56 | 20 | 11.2 |
| 5 | 20 | 0.1 | 25 | 2.5 |
|  | 24 | 0.15 | 24 | 3.6 |
|  | 30 | 0.2 | 23.6 | 4.72 |
|  | 35 | 0.24 | 23.4 | 5.62 |
| 6 | 35 | 0.15 | 24 | 3.6 |
|  | 41 | 0.3 | 22.8 | 6.84 |
|  | 47 | 0.45 | 21 | 9.45 |
|  | 51 | 0.6 | 20 | 12 |
| 7 | 34 | 0.12 | 24.5 | 2.94 |
|  | 37 | 0.2 | 23 | 4.6 |
|  | 43 | 0.3 | 22.8 | 6.84 |
|  | 47 | 0.45 | 22 | 9.9 |
| 8 | 31 | 0.1 | 25 | 2.5 |
|  | 34 | 0.2 | 24 | 4.8 |
|  | 37 | 0.3 | 23 | 6.9 |
|  | 41 | 0.4 | 22 | 8.8 |

Сравнение ребристых и игольчато-штыревых теплоотводов.

Сравнение теплоотводов производится по двум критериям:

а/ рассеиваемой мощности, отнесенной к весу теплоотвода на 1 °С перегрева, Р/G(t.

6/ рассеиваемой мощности, отнесенной к габаритному объему теплоотвода на 1 °С перегрева  Р/V(t.

Теплоотводы сравниваются при их оптимальных параметрах, т.е. при таких соотношениях толщины штыря, ребра и шага, которые обеспечивают максимальный теплосъем с теплоотвода. Теплоотводы сравниваются также при одних и тех же габаритах / высоте теплоотвода, длине ребра и штыря, толщине основания плиты теплоотвода/ и для одних и тех же внешних условий.

При сравнении по мощности отнесенной к единице веса теплоотвода на 1 °С перегрева, в зависимости от внешности штыря, ребра, габаритов теплоотвода, толщины основания, штыревые теплоотводы имеют выигрыш на 20-60% как при вынужденной, так и при естественной конвекции.

По мощности, отнесенной к единице объема на 1 °С перегрева, в зависимости от высоты теплоотвода, толщины штыря при одних и габаритах, ребристые теплоотводы имеют выигрыш до 40% по сравнению со штыревыми - для естественной и вынужденной конвекции.

Вывод: из графиков мы видим, что теплоотдача элементов конструкции зависит не только от конструктивных параметров (габариты, масса, структура(штыревая, ребристая)), но и от положения теплоотвода в пространстве, т.е. Вертикально или горизонтально. В нашем случае эффективность теплоотдачи выше при вертикально положении, потом в это направлении происходит более интенсивная конвенция, т.е. отбор тепла за счет излучения его в окружающее пространство, в нашем случае воздух.

Также не стоит забывать и о роли конструктивных параметров: в случае, когда мы имеем два теплоотвода одинакового объема, то более эффективным теплоотводом является теплоотвод ребристой формы, т.к. в случае со штыревым излучение тепла идет менее эффективно, из-за небольшого расстояния между штырям, что способствует замедлению конвенции и излучения тепла в воздух. В случае когда, теплоотводы имеют одинаковую массу, то более эффективным является теплоотвод штыревой формы, по причине того, что чем больше площадь поверхности теплоотвода, тем более эффективно идет излучение тепла в пространство, в случае со штыревой формой мы имеет такой выйгрыш.

# Text boxes

Рис. 12 Функциональная схема лабораторной установки